信诺®聚丙烯酸酯流平剂

产品编号 组 成

信诺®WE-D819 改性聚丙烯酸酯共聚体

物化指标

名称	外 观	溶 剂	密度(g/ml)

(25±1)℃	固体含量(%)

(140℃ 2h)	黏度

(25±0.2)℃	闪点

（℃）
信诺® WE-D819	微黄色半透明粘稠液体	— —	1.01-1.05	≥95	≥Z

(气泡黏度计法)	>100

应用领域

溶剂型涂料

建议用量

名称	%添加量(总配方)
信诺®WE-D819	0.1-0.5

加入方法

用合适的溶剂稀释后再添加到涂料体系中，可在生产过程的任何阶段加入，包括后加入。

应用建议

名称	清漆透明性	防桔皮能力	脱泡性	动态表面张力	静态表面张力
信诺®WE-D819	3	5	3	3	1
0=无效 5=非常优秀

应用特性和优点

名称	特性和优点
信诺®WE-D819	优异的流平速度；优异的长波流平性，防止桔皮现象。不适合淋涂体系。

包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277