信诺®氟碳改性聚丙烯酸酯流平剂

产品编号 组 成

信诺®WE-D8773R 氟碳改性聚丙烯酸酯共聚体溶液

物化指标

名称	外 观	溶 剂	密度(g/ml)

(25±1)℃	黏度(s)

(25±0.2)℃	活性物含量(%)	闪点（℃）
信诺® WE-D8773R	无色至微黄色透明液体	二元酯	1.05-1.09	5-40

(涂-4杯法)	50	>100

应用领域

溶剂型涂料 光固化涂料

应用建议

名称	清漆透明性	防桔皮能力	脱泡性	动态表面张力	静态表面张力
信诺®WE-D8773R	3	5	3	3	3
0=无效 5=非常优秀

建议用量

名称	%添加量(总配方)
信诺®WE-D8773R	0.2-0.8

加入方法

可在生产过程的任何阶段加入，包括后加入。

应用特性和优点

名称	特性和优点
信诺®WE-D8773R	较好的清漆相容性；优异的长波流平性，防止桔皮现象。较好的防缩孔能力和流平速度。不稳泡。

包装

25KG 180KG

容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

储存稳定性

应放在阴凉干燥的地方，未开封的原包装中保存24个月。按非危险品运输。

技术咨询：136 9566 2277